# Bewertung Banchmarkteil | Test-ID 007

| Technologie | SLS |
| --- | --- |
| Maschine | EOS Formiga P100 |
| Schichtstärke | 0,01mm |
| Material | PA2200 |
| Belichtungsparameter | Standard/angepasst |
| Baufeldtemperatur | 171°C |
| Laserleistung Fillhatch | 21W |
| Art der Reinigung |  |

Ausrichtung im Bauraum:

| TOP |  |  |
| --- | --- | --- |
| LEFT |  |  |
| RIGHT |  |  |
| FRONT |  |  |
| BACK |  |  |
| BOTTOM |  |  |